CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

DANH MỤC CHI TIẾT CƠ KHÍ

CỦA MỘT SỐ SẢN PHẨM PHỤ TRỢ QUẠT ĐIỆN, QUẠT CÔNG NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ NHU CẦU ĐẶT HÀNG

CÁC CHI TIẾT CƠ KHÍ ĐƯỢC GIA CÔNG

| TT | Tên sản phẩm | S/ L | Vật liệu | Yêu cầu, đặc điểm, kỹ thuật | HÌNH ẢNH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tay đỡ động cơ | 1 | Sắt (Fe) | - Sau khi dập không có ba via, cạnh sắc - Dung sai kích thước tham khảo bản vẽ, hoăc vật mẫu. |  |
| 2 | Cánh quạt thông gió | 1 | Sắt (Fe) | - Sản phẩm không có ba via, cạnh sắc - Sản phẩm phải đảm bảo cân bằng động - Dung sai kích thước tham khảo bản vẽ, hoăc vật mẫu. |  |
| 3 | Ống thông gió thường | 1 | Sắt (Fe) | - Sau khi uốn lốc không có ba via, cạnh sắc - Sản phẩm phải đảm bảo độ tròn không ôvan - Dung sai kích thước tham khảo bản vẽ, hoăc vật mẫu. |  |
| 4 | Ống thông gió tản nhiệt | 1 | Sắt (Fe) | - Sau khi uốn lốc không có ba via, cạnh sắc - Sản phẩm phải đảm bảo độ tròn không ôvan - Dung sai kích thước tham khảo bản vẽ, hoăc vật mẫu. |  |
| 5 | Nắp đậy sau động cơ | 1 | Gang | - Sau khi đúc không có ba via, cạnh sắc - Bề mặt sản phẩm không được co ngót, rạn nứt - Dung sai kích thước tham khảo bản vẽ, hoăc vật mẫu. |  |
| 6 | Nắp đậy trước động cơ | 1 | Gang | - Sau khi đúc không có ba via, cạnh sắc - Bề mặt sản phẩm không được co ngót, rạn nứt - Dung sai kích thước tham khảo bản vẽ, hoăc vật mẫu. |  |
| 7 | Thân động cơ tản nhiệt | 1 | Gang | - Sau khi đúc không có ba via, cạnh sắc - Bề mặt sản phẩm không được co ngót, rạn nứt - Dung sai kích thước tham khảo bản vẽ, hoăc vật mẫu. |  |
| 8 | Ổ đỡ sau đông cơ quạt CN | 1 | Gang | - Sau khi đúc không có ba via, cạnh sắc - Bề mặt sản phẩm không được co ngót, rạn nứt - Dung sai kích thước tham khảo bản vẽ, hoăc vật mẫu. |  |
| 9 | Cổ nối quạt CN | 1 | Nhôm (AL) | - Sau khi đúc không có ba via, cạnh sắc - Bề mặt sản phẩm không được co ngót, rạn nứt - Dung sai kích thước tham khảo bản vẽ, hoăc vật mẫu. |  |
| 10 | Ổ đỡ trước động cơ quạt CN | 1 | Gang | - Sau khi đúc không có ba via, cạnh sắc - Bề mặt sản phẩm không được co ngót, rạn nứt - Dung sai kích thước tham khảo bản vẽ, hoăc vật mẫu. |  |
| 11 | Nắp bầu quạt CN | 1 | Sắt (Fe) | - Sau khi uốn lốc không có ba via, cạnh sắc - Sản phẩm phải đảm bảo độ tròn không ôvan - Dung sai kích thước tham khảo bản vẽ, hoăc vật mẫu. |  |
| 12 | Cổ gật quạt CN | 1 | Nhôm (AL) | - Sau khi đúc không có ba via, cạnh sắc - Bề mặt sản phẩm không được co ngót, rạn nứt - Dung sai kích thước tham khảo bản vẽ, hoăc vật mẫu. |  |
| 13 | Cánh quạt CN | 1 | Nhôm (AL) | - Sau khi đúc không có ba via, cạnh sắc - Bề mặt sản phẩm không được co ngót, rạn nứt - Dung sai kích thước tham khảo bản vẽ, hoăc vật mẫu. |  |
| 14 | Lò so 3 vòng | 1 | Thép | - Sau khi uốn đảm bảo góc mở - Sản phẩm phải được mạ NIKEN - Dung sai kích thước tham khảo bản vẽ, hoăc vật mẫu. |  |
| 15 | Cần biên | 1 | Sắt (Fe) | - Sau khi dập không có ba via, cạnh sắc - Sản phẩm phải được mạ NIKEN - Dung sai kích thước tham khảo bản vẽ, hoăc vật mẫu. |  |
| 16 | Lò so trụ | 1 | Thép | - Sau khi uốn đảm bảo dộ nhún - Sản phẩm phải được mạ NIKEN - Dung sai kích thước tham khảo bản vẽ, hoăc vật mẫu. |  |
| 17 | Cổ quạt đứng | 1 | Sắt (Fe) | - Sau khi dập không có ba via, cạnh sắc - Bề mặt sản phẩm không có vết xước. Dung sai kích thước tham khảo bản vẽ, hoăc vật mẫu. |  |